## Slide 1
Методы аналитического контроля америция-241 и урана в процессе их сорбции на твердофазном экстрагенте на основе ТОДГА
Авторы:
А.А. Савельев
Н.В. Клочкова
В.И. Рачков
Москва – 2020

## Slide 2
Исследуемые опытные модифицированные образцы ТВЭКС ТОДГА
Рисунок 1 – Структура N, N, N’, N’ – тетраоктилдигликольамида (ТОДГА)
(а)
(б)
(в)
Рисунок 2 – Изображение образцов 1 (а), 3 (б) и 7 (в)
Образец | Функционал | Пористость, % | Удельная площадь зерна, м2/г | Средний диаметр зерна, мм
1 2 3 | катионит катионит нейтральный | 33.8 57.7 54.3 | 87.0 11.8 83.2 | 1.0 1.25 0.7
Таблица 1. Некоторые характеристики исследуемых образцов ТВЭКС ТОДГА

## Slide 3
Для изучения кинетики сорбции америция-241 и урана были приготовлены два модельных раствора ЖРО в соответствии с их предполагаемым составом:
NaNO3 100 г/л или NaNO3 10 г/л, с содержанием: U ~ 1 г/л (1000 Бк), Am-241 ~ 0,04 мг/л (5000000 Бк)
Рисунок 3 – Схема исследования процесса массопереноса радионуклидов:
1 – ёмкостный реактор
2 – определение активности америция-241
3 – определение содержания урана

## Slide 4
Рисунок 4 – Спектр америция-241

## Slide 5
Рисунок 5 – Масс–спектрометр ICP–MS SOLA фирмы Finnigan MAT
Рисунок 6 – Интерфейс программы масс-спектрометра со спектром природного урана

## Slide 6
Для расчета содержания америция-241 и урана в ТВЭКС ТОДГА, в соответствии с материальным балансом, использовали следующие формулы:
Концентрация радионуклида в образце:
Коэффициент распределения:
Коэффициент разделения:
Для расчёта коэффициентов диффузии была использована модель гелевой диффузии из ограниченного объема в сферическое тело, основанная на связи динамики заполнения емкости сорбента и времени сорбции
Уравнение Бойда:
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 7
Исследования процесса сорбции америция-241 и урана с использованием ТВЭКС ТОДГА на модельных растворах ЖРО в статическом режиме
Chart: t, мин
| 10 | 20 | 60 | 180 | 240 | 300
ТОДГА №1 | 0.0001 | 0.6 | 4 | 10 | 18 | 22
ТОДГА AXION | 0.0002 | 1 | 5 | 15 | 0.2 | 3
ТОДГА №2 | 0.0009 | 2 | 7 | 8 | 21 | 12
ТОДГА №3 | 0.0007 | 4 | 20 | 51 | 65 | 45
ТОДГА №7 | 0.0006 | 2 | 12 | 49 | 53 | 52
Коэффициент разделения америций-241/уран падает через 240 минут контакта для всех исследуемых образцов, что свидетельствует о продолжающемся насыщении ТВЭКСа ураном при достижении равновесия по америцию-241.
Равновесная концентрация в фазе сорбента в образцах 1 и 2 несколько выше, чем в других образцах и, соответственно, выше коэффициент распределения.

## Slide 8
Образец | Коэффициент диффузии америция-241, n × 10-8 см2/c | Коэффициент диффузии урана, n× 10-9 см2/c
1 2 3 | 2.3 1.6 0.4 | 1.3 1.2 0.1
Таблица 2. Коэффициенты гелевой диффузии на образцах ТВЭКС ТОДГА

## Slide 9
Таблица 3. Коэффициент распределения америция-241, урана и коэффициенты их разделения
Образец | Коэффициент распределения |  | Коэффициент разделения Am-241/U
 | Америция-241 | Урана | 
1 2 3 | 1250 1875 1357 | 63 58 91 | 20 32 15

## Slide 10
В работе описаны методы аналитического контроля массопереноса радионуклидов при их сорбции на ТВЭКС ТОДГА. Корректность и достоверность полученных результатов исследования массопереноса радионуклидов обеспечивается:
корректным применением методик выполнения измерений радиационного контроля;
применением поверенных средств измерений радиационного контроля;
использованием передовых информационных технологий, апробированных программных средств для обработки данных
Выводы