## Slide 1
Скорость генерации пара при кипении наножидкости под действием солнечного излучения
Международная молодежная школа-конференция по ядерной
физике и технологиям, 19-20 ноября 2020 г., Москва, Россия
Д.М. Кузьменков1, П.Г. Стручалин1, Б.В. Балакин1,2, К.В. Куценко1
1Национальный Исследовательский Ядерный Университет МИФИ, Москва, Россия
2Университет Прикладных Наук в Восточной Норвегии, Берген, Норвегия
Автор-корреспондент: DMKuzmenkov@mephi.ru (Д.М. Кузьменков)

## Slide 2
Структура
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия
2
Введение
Модель кипения наножидкости
Эксперимент
Валидация модели
Модель поглощения излучения
Объединение моделей кипения наножидкости и поглощения излучения
Заключение
Литература
Дополнительные материалы

## Slide 3
Введение
3
Прототип солнечного коллектора с паротурбинным циклом: 1 – солнечный концентратор; 2 – рабочий объем; 3 – расходомер пара; 4 – регистратор показаний термопар
Наножидкости способны интенсифицировать скорость генерации пара под действием солнечного излучения
Наножидкости могут быть использованы в качестве поглотителя энергии и рабочего тела в солнечных коллекторах с паротурбинным циклом
Для оценки оптимального состава наножидкости целесообразно разработать простую аналитическую модель кипения наножидкости
Цель работы – разработка и валидация простой аналитической модели кипения наножидкости под действием солнечного излучения
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 4
Модель кипения НЖ
4
Основные предположения модели
Рис. 1. Схематическое изображение зоны кипения
Паровые пузыри образуются только в узком слое жидкости, прилежащем к облучаемой поверхности (зона кипения), толщина которого обратно пропорциональна среднему коэффициенту экстинкции наножидкости [1]
Все пузыри растут в зоне кипения одинаково и в критический момент времени образуют плотную упаковку сфер одинакового диаметра, равного толщине зоны кипения
Паровые пузыри образуются вокруг перегретых агломератов частиц
[1] Ni G., Miljkovic N., Ghasemi H., Huang X., Boriskina S.V., Lin C.-T., Wang J., Xu Y., Rahman Md. M., Zhang T.J., Chen G. Volumetric solar heating of nanofluids for direct vapour generation // Nano Energy, 2015, vol.17, pp. 290-301.
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 5
Модель кипения НЖ
5
Математический подход модели
Величина | Предположения | Выражения
Массовая скорость генерации пара [кг/с] | Паровые пузыри образуются только в зоне кипения вокруг перегретых агломератов частиц.Все пузыри растут одинаково в зоне кипени и в момент времени образуют плотную упаковку одинаковых сфер. | 
Плотность упаковки паровых пузырей [-] | Все пузыри растут одинаково в зоне кипения и в критический момент времени образуют плотную упаковку одинаковых сфер. | 
Объем базовой жидкости в зоне кипения [м3] | Облучаемая поверхность плоская, и падающий тепловой поток распределен по поверхности равномерно. | 
Толщина зоны кипения [м] ([2]) | Частицы распределены в зоне кипения равномерно. | 
Критическое время [с] ([3]) | Вся энергия поглощается агломератами частиц, которые захватываются растущим пузырем, и, затем вся энергии расходуется на рост пузыря. | 
Величина | Предположения | Выражения
 | Частицы распределены в зоне кипения равномерно. | 
 | Вся энергия поглощается агломератами частиц, которые захватываются растущим пузырем, и, затем вся энергии расходуется на рост пузыря. | 
[2] Liberman M., Kleeorin N., Rogachevskii I., Haugen N.L. Mechanism of unconfined dust explosions: Turbulent clustering and radiation-induced ignition // Physical Review E, 2017, vol. 95, 051101(R).
[3] Dietzel M., Poulikakos D. On vapour bubble formation around heated nanoparticles in liquids // Int. J. of Heat Mass Trans., 2007, vol. 50, pp. 2246-2259.
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 6
6
Окончательное выражение для скорости генерации пара
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия
В безразмерном виде:
Ограничения | Причины
Высокая чувствительность скорости генерации пара от концентрации в области малых (<0,5%wt) концентраций | Предположение о том, что пузыри образуются только вокруг перегретых агломератов частиц
Ограниченная применимость для частиц из материалов, слабо поглощающих излучение | Предположение о том, что частица поглощает всю падающую на нее энергию
Модель кипения НЖ

## Slide 7
Эксперимент
7
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия
Состав НЖ: дистиллированная вода и частицы оксида железа Fe3O4 (номинальный размер частиц от 80 до 100 нм).
Метод приготовления НЖ: двухстадийный (перемешивание в УЗ-ванне в течение 30 мин при мощности 600 Вт).
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в свежеприготовленной НЖ
Рис.3. Схема лабораторной экспериментальной установки (слева)
Рис. 4. Прототип солнечного коллектора с паротурбинным циклом (справа)
Notes: 1 – рабочий объем; 2 – лампы; 3 – манометр; 4 – расходомер пара; 5 – теплообменник; 6 – конденсатный бак; 7 – цифровой термометр; 8 – камера наблюдения; 9 – бак воды второго контура; 10 – помпа; 11 – сброс пара в атмосферу; 12 – компьютер.

## Slide 8
Рис. 5. Скорость генерации пара в зависимости от концентрации частиц. Сравнение модели с экспериментами на лабораторной установке (А) и на прототипе солнечного коллектора (Б)
А
Б
8
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия
Валидация модели
Эксп. cерия | Минимальная | Максимальная | Средняя
А | 1,57 | 18,9 | 8,34
Б | 2,64 | 6,71 | 4,20
А&Б |  |  | 6,79
Таблица 1. Невязка модели с экспериментальными данными [%]

## Slide 9
Оптическая модель
9
Оптическая модель основана на теории рассеяния Ми и предназначена для расчета спектральных и интегральных характеристик поглощения излучения в наножидкости.
Математический подход модели
Величина | Предположения | Выражение
Сечение экстинкции индивидуальной частиц [м2] ([4]) | Частица сферическая и гомогенная | 
Коэффициент экстинкции скопления частиц [м-1] ([4]) | Все частицы одинакового диаметра | 
Плотность распределения частиц [м-3] | Частицы распределены в объеме равномерно | 
Полный коэффициент экстинкции НЖ [м-1] ([5]) |  | 
Лучистый тепловой поток [Вт/м2] |  | 
Величина | Предположения | Выражение
 | Частица сферическая и гомогенная | 
 | Все частицы одинакового диаметра | 
 | Частицы распределены в объеме равномерно | 
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 10
Валидация оптической модели
Рис. 6. Спектр поглощения графит-водной НЖ (массовая концентрация частиц 0.008%). Результаты расчета сравнены с экспериментальными данными.
Рис. 7. Зависимость лучистого теплового потока от толщины образца НЖ. Результаты расчета сравнены с экспериментальными данными.
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия
Оптическая модель
10

## Slide 11
Объединение моделей кипения наножидкости и поглощения излучения
В рамках модели кипения НЖ использовалась грубая оценка средней глубины проникновения излучения (обратное среднему коэффициенту экстинкции)
Для повышения точности модели кипения НЖ толщина зоны кипения может быть рассчитана с использованием оптической модели путем решения следующего уравнения относительно толщины зоны кипения :
где - полный лучистый тепловой поток, падающий на объем НЖ.
Полученное значение толщины зоны кипения может быть использовано в модели кипения НЖ.
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия
11

## Slide 12
Заключение
12
Предложена аналитическая модель расчета скорости генерации пара при кипении наножидкости под действием солнечного излучения;
Валидация модели по двум наборам экспериментальных данных показала, что средняя относительная невязка между моделью и экспериментом составляет 4.2%, а максимальная не превышает 19%;
Точность модели кипения наножидкости может быть повышена путем применения оптической модели, которая позволяет рассчитывать спектральные и интегральные характеристики ослабления излучения в наножидкости;
Оптическая модель была валидирована по трем спектральным и двум интегральным наборам экспериментальных данных со средней точностью 32% и 7%, соответственно.
Предложенные модели получены с учетом ряда предположений, которые могут существенно влиять на точность расчетов. Эти предположения относятся к тем характеристикам процесса и свойствам наножидкостей, которые нельзя оценить в рамках предложенных моделей. Для дальнейшего повышения точности моделей необходимо интегрировать их в комплексные системы моделирования, способные описывать совместный ход ряда взаимосвязанных процессов.
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 13
Литература
13
Ni G., Miljkovic N., Ghasemi H., Huang X., Boriskina S.V., Lin C.-T., Wang J., Xu Y., Rahman Md. M., Zhang T.J., Chen G. Volumetric solar heating of nanofluids for direct vapour generation // Nano Energy, 2015, vol.17, pp. 290-301.
Liberman M., Kleeorin N., Rogachevskii I., Haugen N.L. Mechanism of unconfined dust explosions: Turbulent clustering and radiation-induced ignition // Physical Review E, 2017, vol. 95, 051101(R).
Dietzel M., Poulikakos D. On vapour bubble formation around heated nanoparticles in liquids // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007,vol. 50, pp. 2246-2259.
C. F. Bohren and D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles (Wiley, 1983).
R. A. Taylor, P. E. Phelan, T. P. Ottanicar, R. Adrian, and R. Prasher. Nanofluid optical property characterization: Towards efficient direct absorption solar collectors // Nanoscale Research Letters, 2011, vol. 6, p. 225.
S. K. Hota and G. Diaz. Activated carbon dispersion as absorber for solar water evaporation: A parametric analysis // Solar Energy, 2019, vol. 184, pp. 40–51.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90306.
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 14
14
Спасибо за внимание!
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 15
Приложение 1. Список обозначение модели кипения НЖ
 | Перегрев необходимый для начала образования пузыря | К
 | Удельная теплоемкость | Дж/(кг*К)
 | Характерный размер агломератов частиц | м
 | Объемная концентрация частиц | 
 | Скорость генерации пара | кг/с
 | Средний коэффициент экстинкции базовой жидкости | м-1
 | Размер зоны кипения | м
 | Энергия необходимая для нагрева жидкости и частицы до необходимого перегрева | Дж
 | Энергия необходимая для формирования поверхностей раздела пар-частица и жидкости-пар | Дж
 | Энергия необходимая для испарения жидкости | Дж
 | Падающий лучистый тепловой поток | Вт/м2
 | Удельная теплота испарения базовой жидкости | Дж/кг
 | Площадь облучаемой поверхности | м2
 | Объем | м3
 | Перегрев необходимый для начала образования пузыря | К
 | Удельная теплоемкость | Дж/(кг*К)
 | Характерный размер агломератов частиц | м
 | Объемная концентрация частиц | 
 | Скорость генерации пара | кг/с
 | Средний коэффициент экстинкции базовой жидкости | м-1
 | Размер зоны кипения | м
 | Энергия необходимая для нагрева жидкости и частицы до необходимого перегрева | Дж
 | Энергия необходимая для формирования поверхностей раздела пар-частица и жидкости-пар | Дж
 | Энергия необходимая для испарения жидкости | Дж
 | Падающий лучистый тепловой поток | Вт/м2
 | Удельная теплота испарения базовой жидкости | Дж/кг
 | Площадь облучаемой поверхности | м2
 | Объем | м3

## Slide 16
 | Отношение плотностей частицы и пара | 
 | Плотность упаковки | 
 | Массовая плотность | кг/м3
 | Коэффициент поверхностного натяжения базовой жидкости | Н/м
 | Критическое время | с
 | Отношение критического диаметра пузыря к характерному размеру агломератов частиц | 
 | Отношение плотностей частицы и пара | 
 | Плотность упаковки | 
 | Массовая плотность | кг/м3
 | Коэффициент поверхностного натяжения базовой жидкости | Н/м
 | Критическое время | с
 | Отношение критического диаметра пузыря к характерному размеру агломератов частиц | 
Греческие символы
Индексы
bz | Зона кипения
cr | Критический
f | Жидкость
p | Частица
v | Пар
Приложение 1. Список обозначение модели кипения НЖ
16
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 17
Величина | Размерность | Выражение
 | Дж | 
 | Дж | 
 | Дж | 
Величина | Размерность | Выражение
 | Дж | 
 | Дж | 
 | Дж | 
Безразмерные критерии
 | Число Якоба
 | Модифицированное число Якоба
 | Число Якоба
 | Модифицированное число Якоба
Вспомогательные выражения
Приложение 1. Список обозначение модели кипения НЖ
17
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 18
 | Коэффициенты рассеянного поля | 
 | Сечение экстинкции | м2
 | Характерный размер агломератов частиц | м
 | Объемная концентрация частиц | 
 | Интенсивность падающего излучения | Вт/(м3)
 | Мнимая часть комплексного показателя преломления базовой жидкости | 
 | Комплексный показатель преломления частиц относительно базовой жидкости | 
 | Действительная часть комплексного показателя преломления базовой жидкости | 
 | Максимальный индекс | 
 | Коэффициенты рассеянного поля | 
 | Сечение экстинкции | м2
 | Характерный размер агломератов частиц | м
 | Объемная концентрация частиц | 
 | Интенсивность падающего излучения | Вт/(м3)
 | Мнимая часть комплексного показателя преломления базовой жидкости | 
 | Комплексный показатель преломления частиц относительно базовой жидкости | 
 | Действительная часть комплексного показателя преломления базовой жидкости | 
 | Максимальный индекс | 
Приложение 2. Список обозначение оптической модели
18
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 19
bf | Базовая жидкость
ext | Экстинкция
nf | Наножидкость
p | Частица
Индексы
 | Параметр дифракции частиц | 
 | Длина волны | м
 | Функции Риккати-Бесселя i-го порядка | 
 | Плотность распределения частиц | м-3
 | Коэффициент экстинкции | м-1
 | Волновое число | м-1
 | Параметр дифракции частиц | 
 | Длина волны | м
 | Функции Риккати-Бесселя i-го порядка | 
 | Плотность распределения частиц | м-3
 | Коэффициент экстинкции | м-1
 | Волновое число | м-1
Греческие символы
Приложение 2. Список обозначение оптической модели
19
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия

## Slide 20
Вспомогательные выражения
Величина | Размерность | Выражение
 | м-1 | 
 | м-1 | 
Величина | Размерность | Выражение
 | м-1 | 
 | м-1 | 
Приложение 2. Список обозначение оптической модели
20
ММШК ЯФиТ 2020. 19 – 20 ноября 2020 г., Москва, Россия