## Slide 1: Применение аморфного припоя Ti-Zr-Be для соединения «умного» вольфрамового сплава и стали
Диана Бачурина,
А.Н. Сучков, Ю.А. Гурова, О.Н. Севрюков

## Slide 4
Von Mises [Mpa]
Y, Huang et.al Thermo-structural design of the European DEMO water-cooled blanket with
a multiscale-multiphysics framework, Fusion Engineering and Design 135 (2018) 31–41
Yu. Igitkhanov et.al Applicability of tungsten/EUROFER blanket module for the DEMO first wall Journal of Nuclear Materials 438 (2013) S440–S444

## Slide 5: “Умный” сплав
Окисление
1000oC, 1 bar, 80 vol.% Ar+20 vol.% O2, 10 hours
4 mm
W-10Cr-0,1Y alloy
Pure W
5 mm
4 mm
SMART

## Slide 6: Трудности
Различие КТР
RUSFER
Notes: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

## Slide 7
W
Компенсатор
Steel
Brazing alloy
Brazing alloy
Нагрев в вакуумной печи
Высокотемпературная пайка

## Slide 8
Chart: Interlayer thickness, μm
| 0 | 200 | 500 | 1000 | 2000
V | 855 | 787 | 707 | 567 | 452
Ta | 855 | 854 | 789 | 690 | 479
 | 1281 | 1178 | 1017 | 871 | 803
 | 1281 | 1228 | 1083 | 961 | 887
W
RUSFER
D. Bachurina, A. Suchkov B. Kalin, O. Sevriukov, I. Fedotov, P. Dzhumaev, A. Ivannikov, M. Leont’eva-Smirnova, E. Mozhanov Joining of tungsten with low-activation ferritic–martensitic steel and vanadium alloys for demo reactor, Nuc. Mat. E. Volume 15, May 2018, Pages 135-142

## Slide 9
Мало-активируемость
Низкая температура плавления
Высокая температура эксплуатации
Припой
+ +
Лента

## Slide 10
Мало-активируемость
Низкая температура плавления
Высокая температура эксплуатации
Припой
+ +
Лента
<1100
>500

## Slide 11
48Ti-48Zr-4Be wt.%
DSC
Temperature
Notes: Как звать

## Slide 12
48Ti-48Zr-4Be wt.%
Хрупкая эвтектика
Ta
300 K | Fe | W | V | Ta
CTE, *10-6K-1 | 12 | 4,6 | 7,84 | 6,6
λ, W/mK | 80 | 174 | 30,7 | 57,6

## Slide 13
Ws
Ta
RUSFER
Ti-Zr-4Be
Ti-Zr-4Be
Brazing mode | thermocycling
TТО (1100C/1h+720C/3h) | -
950C/30min | 100

## Slide 14
Ws
Ta
RUSFER
Ti-Zr-4Be
Ti-Zr-4Be
Brazing mode | thermocycling
THT (1100C/1h+720C/3h) | -
950C/30min | 100

## Slide 15
950oC TТО(1100oC …)
Исходный
W SMART

## Slide 16
W SMART
TТО (1100oC …)
Cr-30W at.%
Notes: 40Cr-60 wt.%
Solid solution decay

## Slide 17
950oC ТТО (1100oC …)
Ws
Ws
Ta
Ta

## Slide 18
950oC ТТО (1100oC …)
Ws
Ws
Ta
Ta

## Slide 19
67Ti-19Zr-6Ta-5,5Cr-2,5Ta at.%
at.%
47Ti-32W-8,6Cr-8,6Ta-3,8Zr at.%
≈70Ta-18Ti-4Cr-4W-4Zr at.%
52Ta-33Ti-6Cr-5Zr-4W at.%
950oC TТО (1100oC …)
SA
Ta
SA
Ta
37W-28Ti-25Ta-8Cr-1,23Y-Zr at.%
48Ta-42W-8Ti-Cr-Zr at.%
48Cr-22Ta-14Ti-8Zr-7W at.%
49Ta-26Ti-17W-7Zr-2Cr at.%
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
Notes: Approximate
distribution

## Slide 20
950oC ТТО (1100oC …)
Ws
Ws
Ta
Ta

## Slide 21
Close to initial
composition
78,5W-21,1Cr-0,3Y wt.%
51W-48Cr-1,27Y at.%
88,7W-11,1Cr-0,2Y wt.%
69W-31,7Cr-0,3Y at.%
950oC THT (1100oC …)
Notes: Нет зоны на 1100
Все не то

## Slide 22
Ws
Ta
RUSFER
Ti-Zr-4Be
Ti-Zr-4Be
Brazing mode | thermocycling
THT (1100C/1h+720C/3h) | -
950C/30min | 100

## Slide 23
950C/30 min
TТО (1100C…)
Та
RUSFER
Ferritic grains
Martensitic grains

## Slide 24
≈80Ta-14Ti-6Fe
950C/30 min
TТО (1100C…)

## Slide 25
Ws
Ta
RUSFER
Ti-Zr-4Be
Ti-Zr-4Be
Brazing mode | thermocycling
THT (1100C/1h+720C/3h) | -
950C/30min | 100

## Slide 26: Термоциклирование
Chart: t, s
| 0 | 30 | 100 | 260 | 330 | 490 | 560 | 720
Т | 20 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300
100
Vheating ≈ 4 C / s
Vcooling ≈ 2 C / s
Notes: В аппендикс ампулу

## Slide 27
47Ta-45W-7Ti-Cr wt.%
950C/30min
Ws
Ta
RUSFER
SE image
Notes: Сравнить с до тц

## Slide 28: Выводы
В работе успешно проведена пайка соединения Ws/Ta/Rusfer припоем Ti-Zr-4Be, мас.% по двум режимам: 950oC/30мин и ТТО стали Rusfer.
Объединение процесса термооброботки стали Rusfer и пайки соединения с Ws невозможно, т.к. нагрев до 1100оC приводит к распаду твердого раствора W-Cr и увеличению размеров Y-O фазы в Ws
Паяное соединение, полученное по режиму 950оC/30мин выдерживает как минимум 100 термических циклов в интервале 600оC - 300оC

## Slide 29: Спасибо за внимание
Bachurina Diana
dmbachurina@mephi.ru

## Slide 30
СТЕМЕТ 1301А
Ni-сплав
СТЕМЕТ 1108 Cu-сплав
СТЕМЕТ1202 Ti-сплав
СТЕМЕТ 1101 Cu-сплав
СТЕМЕТ 1410 Zr-сплав
СТЕМЕТ 1412 Zr-сплав
Разработки НИЯУ МИФИ

## Slide 31
Кристаллический слиток
Быстрозакаленный сплав - лента
Термообработка
Размол
Нанокристаллический
Сверхбыстрая закалка
порошок или паста
Процесс производства
~ 106 град/c

## Slide 33
Handbook of activation, transmutation, and radiation damage properties of the elements simulated using FISPACT-II & TENDL-2015; Magnetic Fusion Plants
Mark R. Gilbert
Jean-Christophe Sublet
Cu
Ni
Малоактивируемость =
Быстрый спад наведенной активности

## Slide 34
Важно сохранить структуру стали во время процесса соединения материалов
Объединение процесса соединения и ТО стали
Соединение при температуре ниже температуры перехода RAFM стали (≈750-800))
RUSFER :
1100 C, 60 min => normalization => 720 C, 3 h
Notes: Мы решили пойти по этому пути, т.к сокращается время процесса и в данном случае образуется шов с температурой распайки довольно высокой